**Popis produktu**

teplom zmrštiteľné trubičky s pomerom zmrštenia 2:1

použitie: na elektrickú izoláciu káblov, na ich ochranu voči korózii, vlhkosti, poveternostným vplyvom a na ochranu proti zlomeniu, spojovanie vodičov, predlžovanie, označovanie, autoelektrické použitie

k súčiastkam, pri ktorých sa vyskytne veľký rozdiel v priemere, napr. káblové svorky

farba: biela, čierna, červená, modrá

priemer trubičiek pred zmrštením: 2/4/6/10/15/20 mm

teplota zmrštenia: 125°C (90 – 125°C)

teplotný rozsah použitia: - 55 až + 125 °C

ťah: ≥ 12 Mpa

trh: ≥ 200 %

d: ≤ 5 %

izolačná odolnosť: ≥ 20 kV/mm

odolnosť proti ohňu: podľa VW-1

materiál: UV odolný polyolefín

balenie: 1 m alebo 50-200 m kotúč

pôvodný priemer: 6 mm

priemer po zmrštení: 3 mm

farba: červená