**Popis produktu**

impedancia: 75 Ohm

6,9 mm biela PVC izolácia

0,12 mm x 32 medené opletenie

hliník + PET fólia

4,6 mm penová PE izolácia

0,9 mm medené vnútorné lanko

100 m / kotúč