**Popis produktu**

bez olova!

Ø1 mm, 100 g

Sn / Cu

Sn97%/Cu0,5% + 2,2% kolofónia

227°C